## Slide 1: Термодинамика наноструктур
Лекция №2: От энергии макросистем к размерным эффектам
Курс: Физические основы нанотехнологий (4 курс)
Кафедра физики (№3) • Преподаватель: доц. Попов Д.А.
2026

## Slide 2: Внутренняя энергия, работа и теплота: хранение vs передача
1. Микроскопическая природа внутренней энергии U
• Механика vs Термодинамика: кинетическая энергия летящего тела как целого (Eкин = mv²/2) термодинамику не интересует — все молекулы движутся упорядоченно в одну сторону.
• Внутренняя энергия U [Дж]: суммарная скрытая энергия покоящегося тела (Vцм = 0), состоящая из двух частей:
– кинетическая часть: тепловое хаотическое движение частиц (поступательное, вращательное, колебательное), мерой которого является температура T;
– потенциальная часть: энергия взаимодействия атомов и молекул (силы притяжения и отталкивания, определяющие агрегатное состояние).
• Функция состояния: U строго определяется текущими параметрами (T, P, V) и не зависит от пути перехода в данное состояние.
2. Работа A и Теплота Q: первое начало термодинамики
• Тело не «содержит» теплоту или работу: Q и A — это не запасы энергии, а способы ее передачи через границу системы (функции процесса).
• Работа A [Дж]: упорядоченный способ передачи энергии при макросмещении границы системы (для расширения газа: dA = P·dV, где P [Па], V [м³]).
• Теплота Q [Дж]: неупорядоченный микроскопический способ передачи через хаотические соударения частиц на границе контакта.
• Первое начало термодинамики (Закон сохранения):
ΔU = Q - A (или dQ = dU + dA),
где ΔU [Дж] — изменение внутренней энергии; Q [Дж] — переданная теплота; A [Дж] — совершенная работа.
• Мостик в наномир: в наночастице гигантская доля атомов лежит на поверхности, поэтому избыточная поверхностная энергия меняет баланс ΔU!

## Slide 3: Второе начало и энергия Гиббса: куда и почему течет энергия?
1. Второе начало термодинамики и Энтропия S
• Неполнота 1-го начала: закон ΔU = Q - A утверждает сохранение энергии, но не указывает направление процессов (почему тепло не течет само от холодного к горячему?).
• Стрела времени: все макропроцессы в природе необратимы (горячий чай остывает, газ расширяется в вакуум, чашка разбивается).
• Энтропия S [Дж/К]: мера статистического хаоса:
S = kB·ln(W), где:
– kB — постоянная Больцмана [Дж/К];
– W — термодинамическая вероятность (число микросостояний, реализующих данное макросостояние: W ≥ 1).
• Второе начало: в изолированной системе самопроизвольно идут только процессы, увеличивающие суммарный беспорядок: ΔS ≥ 0.
2. Понятие потенциала и критерий процессов
• Что такое «потенциал»? Это аналог потенциальной энергии в механике: функция состояния, убыль которой равна полезной работе, а минимум определяет устойчивое равновесие.
• Энергия Гиббса G [Дж]: потенциал при постоянных P и T, отражающий баланс порядка и хаоса: G = H - TS, где:
– H — энтальпия [Дж] (теплосодержание, энергия связей: H = U + PV, где U — внутренняя энергия);
– S — энтропия [Дж/К] (мера хаоса из п. 1);
– TS — связанная энергия [Дж] (фактор теплового разупорядочения при температуре T [К]).
• Критерий самопроизвольности ΔG [Дж]:
– ΔG < 0 — процесс идет самопроизвольно («скатывание в яму»);
– ΔG = 0 — термодинамическое равновесие (дно потенциальной ямы);
– ΔG > 0 — процесс термодинамически запрещен без подкачки энергии.
• В наномире: из-за избытка поверхностных атомов глубина ямы G смещается, меняя свойства вещества!

## Slide 4: Химический потенциал и равновесие фаз: почему тает лед?
1. Химический потенциал μ — «цена» частицы
• Системы с переменным составом: при плавлении, кристаллизации и росте наночастиц вещество переходит между фазами (число частиц n ≠ const).
• Определение μ [Дж/моль]: приращение свободной энергии Гиббса G [Дж] при добавлении в фазу 1 моля вещества при постоянных T [К] и P [Па]:
μ = ∂G / ∂n, где G — энергия Гиббса [Дж], n — количество вещества [моль].
• Физический смысл (Принцип сообщающихся сосудов):
– μ — это «энергетическое давление» вещества в данной фазе («стоимость входа» частицы);
– вещество всегда самопроизвольно перетекает из фазы с высоким μ в фазу с низким μ до выравнивания уровней химических потенциалов.
2. Условие фазового равновесия (вода и лед)
• Понятие фазы: макроскопически однородная часть системы с одинаковыми свойствами, отделенная явной границей раздела (лед, вода, пар).
• Условие равновесия: сосуществование фаз возможно тогда и только тогда, когда химические потенциалы вещества в них строго равны:
μ₁ = μ₂ (для воды и льда: μтв = μжид).
• Плавление льда при давлении P = 1 атм:
– T < 0 °C (273.15 К): μтв < μжид — вода самопроизвольно замерзает;
– T > 0 °C: μжид < μтв — лед самопроизвольно тает в воду;
– ровно T = 0 °C: μтв = μжид — устойчивое равновесие двух фаз.
• Мостик в наномир: из-за кривизны поверхности у наночастицы μnano > μ∞, поэтому температура плавления наночастиц золота падает с 1064 до ~380 °C!

## Slide 5: Правило фаз Гиббса: сколько параметров можно менять?
1. Правило фаз Гиббса
• Правило фаз Гиббса: фундаментальный закон многофазного термодинамического равновесия:
f = k - φ + 2
• Строгая расшифровка каждого члена формулы:
– f — число степеней свободы: количество параметров состояния (T, P), которые можно независимо менять без изменения числа и типа сосуществующих фаз;
– k — число независимых компонентов: минимальное число веществ, необходимых для построения всех фаз (для чистой воды k = 1);
– φ — число равновесных фаз: количество однородных частей системы (лед, жидкая вода, пар);
– слагаемое «+2»: два внешних физических параметра системы: температура T [К] и давление P [Па] (при изобарных условиях P = const формула принимает вид: f = k - φ + 1).
2. Анализ карты состояний воды (k = 1)
• Геометрический смысл правила фаз на плоскости (T, P):
– Области фаз (φ = 1, только пар или вода): f = 1 - 1 + 2 = 2 — бивариантное состояние (двумерное поле: можно свободно менять и T, и P);
– Линии равновесия (φ = 2, кипение / таяние): f = 1 - 2 + 2 = 1 — моновариантное состояние (линия: задав T, мы жестко фиксируем давление насыщенного пара P);
– Тройная точка (φ = 3, лед + вода + пар): f = 1 - 3 + 2 = 0 — инвариантное состояние (точка: строго T = 0.01 °C и P = 611 Па, ни одной степени свободы!).
• Мостик в наномир: из-за избытка поверхностной энергии появляется дополнительная переменная — радиус частицы r, что сдвигает линии равновесия и тройную точку!

## Slide 6: Бинарные системы: сплавы, эвтектика и правило рычага
1. Бинарные системы (k = 2) и эвтектика
• Изобарные условия (P = const = 1 атм): остаются два параметра — температура T [К] и концентрация x [моль.%]. Правило фаз принимает вид: f = k - φ + 1 = 3 - φ.
• Эвтектика (от греч. «легкоплавкий»): состояние и смесь строго определенного состава, кристаллизующаяся при минимально возможной температуре Te:
– распад жидкости сразу на две твердые фазы: L → α + β;
– три фазы в равновесии (φ = 3) ⇒ f = 3 - 3 = 0 (инвариантная эвтектическая точка!).
• Физический пример (Au-Si): чистый кремний Si плавится при 1414 °C, чистое золото Au — при 1064 °C, а их эвтектический сплав (19 ат.% Si) плавится всего при 363 °C!
2. Правило рычага и VLS-рост нанонитей
• Правило рычага (Lever Rule): в двухфазной области массы сосуществующих фаз обратно пропорциональны отрезкам соединительной линии (конноды):
mL · l₁ = mS · l₂
где mL — масса жидкого расплава [кг], mS — масса твердой фазы [кг], l₁, l₂ — концентрационные плечи рычага [масс.%].
• Применение в наноиндустрии (VLS-механизм «Пар–Жидкость–Кристалл»):
– нанокапли золота наносят на кремниевую подложку и нагревают до 400 °C (выше эвтектики 363 °C);
– из газа подают силан SiH₄, кремний растворяется в капле до пересыщения;
– избыточный Si кристаллизуется под каплей, непрерывно выталкивая нанонить кремния вверх!

## Slide 7: Анатомия диаграммы и охлаждение сплава
1. Геометрия диаграммы состояния
• Оси: по вертикали — T [°C], по горизонтали — состав x [% B] (от чистого A до B) при P = 1 атм.
• Ликвидус: кривая начала кристаллизации (выше — гомогенный расплав L).
• Солидус (горизонталь T_E): линия полного затвердевания (ниже — смесь кристаллов A + B).
• Эвтектика E: точка минимальной температуры плавления всей системы.
2. Синхронное охлаждение (x = 18%)
• Расплав (T > T_ликв): фигуративная точка опускается строго вертикально вниз (C = 2).
• Четкий излом на ликвидусе: выпадение кристаллов A. Скрытая теплота ΔH_пл замедляет темп охлаждения (излом кривой, C = 1).
• Остановка на эвтектике (T_E = const): температура замирает на площадке до полного затвердевания расплава в смесь A + B (Φ = 3 ⇒ C = 0).
• Твердый сплав (T < T_E): дальнейшее охлаждение смеси (A + B).

## Slide 8: Синтез диаграммы из серии кривых охлаждения
1. Метод Таммана (термоанализ)
• Эксперимент: снятие кривых охлаждения «температура T – время τ» для серии сплавов с концентрацией от 0 до 100% B.
• Физический смысл площадок:
– Металлы 1 и 6: кристаллизуются при постоянных T_пл(A) и T_пл(B) (C = 0).
– Эвтектика 4: расплав затвердевает целиком при минимальной T_E без предварительного выпадения кристаллов.
2. Построение линий T – x
• Ликвидус: плавная кривая, соединяющая все точки изломов на кривых сплавов (2, 5).
• Солидус: горизонталь, проведенная через площадки превращения при T_E.
• Вывод: диаграмма T – x есть геометрический синтез серии термических опытов!

## Slide 9: Правило рычага и система Au–Si
1. Зачем правило рычага нужно на практике?
• Бесконтактный контроль: при 800–1400 °C в закрытой печи невозможно физически взвесить фазы или отобрать пробу расплава.
• Практический расчет: по диаграмме T–x точно определяют:
1) Доли фаз (определяют вязкость, усадку и текучесть при литье);
2) Химический состав расплава (основа зонной очистки кремния и металлургического рафинирования).
2. Физический вывод: баланс массы и моменты
• Применимо строго в двухфазной зоне (L + S) при T = const вдоль коноды.
• Сохранение массы: m₀ = m_L + m_S; m₀·x₀ = m_L·x_L + m_S·x_S
• Закон рычага Архимеда: m_L·(x_L – x₀) = m_S·(x₀ – x_S) ⇔ m_L·l_L = m_S·l_S
• Правило противолежащего плеча: доля фазы пропорциональна противоположному плечу коноды:
m_L / m₀ = l_S / l_общ = (x₀ – x_S) / (x_L – x_S) (доля расплава);
m_S / m₀ = l_L / l_общ = (x_L – x₀) / (x_L – x_S) (доля кристаллов).
3. Практический смысл расчета сплава Au–Si
• Задача: в печи 400 г сплава 30% Au при 800 °C. Сколько расплава и где золото?
• Конода: кристалл Si (0%, т. a) ↔ расплав L (66% Au, т. d).
Плечи коноды: l_общ = 66%, l_S = 30% (к L), l_L = 36% (к Si).
• Итог: расплав m_L = 400·(30/66) ≈ 181.8 г; кристаллы m_S = 400·(36/66) ≈ 218.2 г.
• Вывод технолога: расплав обогатился Au с 30% до 66% (в 2.2 раза), все 120 г золота перешли в жидкость, а кристаллы — 100% чистый Si!
Notes: Слайд 9 лекции (Слайд 38 презентации): Практический смысл правила рычага и система Au-Si. 1. Зачем это нужно на практике: В металлургии, микроэлектронике и нанотехнологиях процессы идут внутри герметичных печей и реакторов при сотнях и тысячах градусов Цельсия. Физически взвесить жидкую фазу или отобрать пробу невозможно. Правило рычага — это бесконтактный метод прецизионного определения: а) сколько процентов расплава и твердой фазы содержится в системе при заданной температуре (определяет текучесть, усадку и режим кристаллизации); б) каков точный химический состав жидкой фазы (основа зонной плавки, рафинирования кремния и полупроводникового легирования). 2. Смысл расчета Au-Si при 800 °C (m0 = 400 г, 30% Au): Расчет показывает, что при нагреве до 800 °C сплав разделяется на 181.8 г расплава и 218.2 г твердых кристаллов кремния. При этом все 120 г золота концентрируются исключительно в расплаве (обогащение с 30% до 66%), а выделившийся кремний имеет чистоту 100%. Это наглядно объясняет студентам принцип металлургического разделения и очистки веществ. 3. Нанотехнологический аспект (VLS-рост): В процессе Vapor-Liquid-Solid каталитическая нанокапля золота на подложке поглощает кремний из газовой фазы (SiH4). Пока температура выше эвтектики (например, 800 °C), капля остается жидкой с содержанием 66% Au, а избыточный кремний непрерывно кристаллизуется на границе капля/подложка, формируя монокристаллическую кремниевую нанонить. Правило рычага связывает параметры процесса с морфологией нанонити.

## Slide 10: Правило рычага в динамике охлаждения
1. Динамика правила рычага по точкам
• Точка 1 (1200 °C, выше ликвидуса):
Однофазный расплав L. Рычаг неприменим: 100% жидкости, 0% кристаллов (Ф = 1, C = 2).
• Точка 2 (1000 °C, линия ликвидус):
Конода от Si (0%) до ликвидуса (30%). Точка сплава лежит на самой кривой ликвидуса, поэтому отрезок до кривой равен 0! По правилу противолежащего плеча: кристаллов Si m_S = 0/30 = 0% (кристаллизация только начинается). Отрезок до чистого Si равен 30%, поэтому расплава m_L = 30/30 = 100% (Ф = 2, C = 1).
• Точка 3 (800 °C, двухфазная зона L + Si):
Конода l_общ = 66%. Отрезок к Si = 30%, отрезок к ликвидусу = 36%.
Расплав: m_L = 30/66 = 45.5%, кристаллы Si: m_S = 36/66 = 54.5%.
• Точка 4 (380 °C, над эвтектикой):
Предельное обогащение расплава золотом (94% Au). Конода l_общ = 94%. Доля жидкости упала до m_L = 30/94 ≈ 31.9%, доля первичного Si выросла до m_S = 64/94 ≈ 68.1%.
• Точка 5 (363 °C, площадка эвтектики TE):
Изотермическая реакция L(94%) → Si + Au при T = const (Ф = 3, C = 0). Все оставшиеся 31.9% расплава затвердевают в мелкодисперсную эвтектику!
• Точка 6 (200 °C, твердое состояние):
Структура слитка: 68.1% первичных кристаллов Si + 31.9% эвтектической смеси (Si + Au).
2. Практический вывод для инженера
• Правило рычага непрерывно описывает эволюцию расплава от первого микрокристалла до полного затвердевания слитка!
Notes: Слайд 10 лекции (Слайд 39 презентации): Динамика правила рычага при охлаждении сплава. 1. Непрерывное перемещение фигуративной точки: На этом слайде показано, как работает правило рычага не в одной изолированной точке, а в динамике охлаждения реального доэвтектического сплава (30 масс.% Au) от жидкого состояния (1200 °C) до полного затвердевания (200 °C). 2. Анализ ключевых состояний по точкам: • Точка 1 (1200 °C, выше ликвидуса): гомогенный расплав, однофазная область. Правило рычага здесь неприменимо: вторая фаза отсутствует (100% жидкости, число степеней свободы C = K - Ф + 1 = 2 - 1 + 1 = 2). • Точка 2 (1000 °C, линия ликвидус): момент начала кристаллизации кремния. Конода соединяет чистый Si (0% Au) и линию ликвидус (30% Au). Длина коноды L = 30%. Точка сплава лежит точно на кривой ликвидус (x₀ = 30%), поэтому отрезок до кривой ликвидуса равен нулю (30 - 30 = 0). ВНИМАНИЕ: По закону рычага масса твердой фазы (кристаллов Si) рассчитывается по ПРОТИВОПОЛОЖНОМУ плечу (отрезку до ликвидуса): m_Si / m₀ = 0 / 30 = 0%. Кристаллов еще нет (зарождается лишь первый бесконечно малый кристаллик). А масса расплава рассчитывается по плечу до чистого Si (30%): m_L / m₀ = 30 / 30 = 100%. Весь сплав еще целиком жидкий! (Ф = 2, C = 1). • Точка 3 (800 °C, двухфазная зона L + Si): середина затвердевания. Расплав обогатился золотом до 66%. Конода расширилась: L = 66%. Плечо к Si равно 30%, плечо к ликвидусу равно 36%. По правилу рычага: m_Si = 36/66 = 54.5%, m_L = 30/66 = 45.5%. В печи находится пульпа из твердых кристаллов Si в жидком расплаве Au-Si. • Точка 4 (380 °C, непосредственно над эвтектикой): предел кристаллизации первичного Si. Расплав обогатился золотом до предельной концентрации 94% Au. Конода растянулась до 94%. Доля кристаллов Si выросла до 68.1% (64/94), а доля расплава сократилась до 31.9% (30/94). • Точка 5 (363 °C, эвтектическая горизонталь T_E): трехфазное равновесие (расплав 94% Au + кристаллы Si + кристаллы Au). По правилу фаз Гиббса C = 2 - 3 + 1 = 0 (безвариантное равновесие). Температура строго фиксирована, пока весь оставшийся расплав (31.9%) не закристаллизуется в тонкую эвтектическую механическую смесь Si + Au. • Точка 6 (200 °C, твердое состояние): полностью застывший слиток. Итоговая микроструктура: 68.1% крупных первичных кристаллов Si и 31.9% мелкозернистой эвтектической смеси. 3. Практический вывод для инженера: График m_S(T) и m_L(T) дает точный количественный расчет кинетики кристаллизации для контроля усадки, фильтрации и управления структурой полупроводниковых слитков.

## Slide 11: Правило рычага: доэвтектика, эвтектика и заэвтектика
1. Сравнение фазовых превращений:
• Доэвтектический сплав (C₀ < C_E = 18.6 ат.% Si):
- Кристаллизация начинается на ликвидусе с выделения зерен Au.
- Жидкость L скользит по ликвидусу, обогащаясь Si до точки E.
- При 363 °C остаток жидкости кристаллизуется в тонкую эвтектику.
- Итог: первичные кристаллы Au + колонии эвтектики (Au + Si).
• Эвтектический сплав (C₀ = C_E = 18.6 ат.% Si):
- Прямой переход Жидкость -> Твердое (Au) + Твердое (Si) при 363 °C.
- Нонвариантная точка: f = k - φ + 1 = 2 - 3 + 1 = 0.
- Итог: 100% тонкодисперсная эвтектическая колония.
• Заэвтектический сплав (C₀ > C_E):
- Первичное выделение крупных граненых кристаллов кремния Si.
- Жидкость обедняется Si до C_E и затвердевает в эвтектику.
2. Расчет структурных составляющих:
• Формулы правила рычага для структуры:
- Доля эвтектики: W_эвт = (C_Si - C₀) / (C_Si - C_E).
- Доля первичных кристаллов: W_перв = 1 - W_эвт.
• Практика: эвтектика Au–Si обеспечивает пайку кристаллов при 363 °C без перегрева p-n переходов микросхем.
Notes: Слайд 11 завершает блок фазовых диаграмм и правила рычага. Здесь мы обобщаем работу правила рычага для трех ключевых типов сплавов: доэвтектического, эвтектического и заэвтектического. Подчеркиваем студентам фундаментальное различие: правило рычага применяется не только для определения долей фаз (жидкость и твердая фаза), но и для расчета макроструктурных составляющих (доли первичных кристаллов и эвтектических колоний). На практическом примере системы Au-Si объясняем, почему эвтектический состав нашел широчайшее применение в полупроводниковой промышленности: температура плавления чистого золота 1064 °C, кремния — 1414 °C, а эвтектика плавится всего при 363 °C! Это позволяет монтировать кремниевые чипы без риска термического повреждения p-n переходов.

## Slide 12: Переход к наномасштабу: поверхностная энергия и зародышеобразование
1. Масштабный фактор в термодинамике:
• Доля поверхностных атомов:
- В макросистемах N_поверх / N_объем ~ 1/R -> 0 (поверхностью пренебрегают).
- В наночастицах (1–10 нм) до 50–80% атомов лежат на границе раздела!
• Модификация первого и второго начал:
dG = -S dT + V dP + μ dN + σ dA
где σ — удельная поверхностная энергия (Дж/м²), A — площадь поверхности.
• Физическая природа избыточной энергии σ:
- Атомы поверхности имеют оборванные связи (дефицит координации).
- Поверхность стремится сжаться (натяжение) для минимизации G.
2. Конкуренция объёма и поверхности:
• Энергетический баланс образования зародыша:
- Объемный выигрыш: ΔG_v = - (4/3) π r³ Δg_v < 0 (~ r³).
- Поверхностные затраты: ΔG_s = + 4 π r² σ > 0 (~ r²).
• Полная свободная энергия кластера:
ΔG(r) = - (4/3) π r³ Δg_v + 4 π r² σ
• При ультрамалых r преобладает поверхностный штраф (~ r²).
Notes: Слайд 12 открывает второй раздел лекции — переход к физике наноструктур и термодинамике размерных эффектов. Мы показываем, как классическая термодинамика Гиббса дополняется новым слагаемым: σ dA. Для макроскопических тел этим слагаемым всегда пренебрегали, поскольку отношение площади к объему исчезающе мало. Однако при переходе к нанометрам доля атомов на поверхности резко возрастает, и поверхностная энергия начинает доминировать. Рассматриваем классическую термодинамическую дилемму зарождения новой фазы: объем стремится перейти в устойчивое состояние и выделяет энергию, но создание поверхности раздела требует колоссальных энергетических затрат.

## Slide 13: Критический радиус зародыша и энергетический барьер
1. Экстремум свободной энергии (dΔG/dr = 0):
• Критический радиус зародыша r*:
r* = 2σ / Δg_v = (2σ T_m) / (ΔH_m · ΔT)
где ΔT = T_m - T — переохлаждение, ΔH_m — удельная теплота плавления.
• Высота энергетического барьера зарождения ΔG*:
ΔG* = (16 π σ³) / (3 (Δg_v)²) = (16 π σ³ T_m²) / (3 ΔH_m² ΔT²)
• Скорость зародышеобразования (закон Аррениуса):
I = I₀ exp(-ΔG* / (k_B T))
Экспоненциальная чувствительность к переохлаждению ΔT.
2. Физический смысл и управление синтезом:
• Поведение кластеров разного размера:
- r < r*: докритический зародыш нестабилен и растворяется.
- r > r*: закритический зародыш лавинообразно растет.
• Контроль размера наночастиц в синтезе:
- Глубокое переохлаждение (ΔT) снижает r* и барьер ΔG*.
- ПАВ (лиганды) блокируют рост, фиксируя ансамбль наночастиц.
Notes: Слайд 13 посвящен математическому и физическому анализу точки экстремума свободной энергии зарождения. Дифференцируя ΔG по r, получаем две фундаментальные формулы: критический радиус r* и барьер зарождения ΔG*. Объясняем студентам механизм флуктуационного зарождения: нанокластеры непрерывно возникают и распадаются в расплаве за счет тепловых флуктуаций. Только те из них, которые преодолели барьер r*, способны к дальнейшему росту. Показываем прямое применение к нанотехнологиям: чтобы получить ультрадисперсные нанопорошки или коллоидные квантовые точки, необходимо создать высокое пересыщение, снижающее r* до единиц нанометров, а затем заблокировать диффузионный рост добавлением поверхностно-активных веществ (лигандов).

## Slide 14: Размерная зависимость температуры плавления (уравнение Гиббса–Томсона)
1. Уравнение Гиббса–Томсона:
• Давление Лапласа внутри наночастицы:
ΔP = 2σ / r
При радиусе r = 2 нм внутреннее давление достигает сотен мегапаскалей!
• Сдвиг химического потенциала под кривизной:
μ(r) = μ_∞ + (2σ V_m) / r
• Падение температуры плавления наночастиц:
T_m(r) = T_m(∞) · [1 - (2σ_sl) / (ρ_s ΔH_m · r)]
где σ_sl — энергия граница твердое/жидкость, ρ_s — плотность фазы.
2. Физическая картина и эксперимент:
• Поверхностное предплавление:
- Атомы поверхности имеют высокую амплитуду колебаний.
- Плавление наночастицы начинается с жидкой оболочки (1–2 нм).
• Эксперимент (Au, Буффа и Борель):
- Объемный Au: 1064 °C; d = 10 нм: ~950 °C; d = 3 нм: ~400 °C!
• Применение: печатная электроника (спекание при 150–200 °C).
Notes: Слайд 14 раскрывает одно из самых ярких проявлений размерных эффектов в термодинамике — зависимость температуры плавления от радиуса наночастицы (эффект Гиббса-Томсона). Показываем вывод уравнения через равенство химических потенциалов наночастицы и жидкости. Обсуждаем микроскопическую модель: критерий Линдемана для поверхностных атомов выполняется при существенно более низкой температуре, что приводит к образованию квазижидкого поверхностного слоя (premelting). Приводим классический эксперимент Буффа и Бореля по плавлению наночастиц золота. Подчеркиваем прикладную важность: печатная электроника использует наночернила из серебра или золота, которые можно впекать в гибкие полимерные подложки при температуре 150-200 °C, тогда как массивный металл требует температур выше 1000 °C.

## Slide 15: Фазовые диаграммы в наномасштабе: наноэвтектика
1. Модификация фазовых равновесий:
• Смещение ликвидуса и солидуса:
- Из-за падения T_m(r) обоих компонентов вся бинарная диаграмма смещается вниз по шкале температур.
- Эвтектическая температура наносистемы T_E(r) существенно ниже макроскопической T_E.
• Асимметричный сдвиг эвтектической точки:
- Удельные поверхностные энергии компонентов σ_A и σ_B различны.
- Точка C_E(r) дрейфует в сторону компонента с меньшим размерным эффектом падения температуры плавления.
2. Новые феномены в наносостоянии:
• Расширение взаимной растворимости:
- Избыточная энергия границ раздела повышает предел растворимости компонентов в наносостоянии в разы.
• Стабилизация метастабильных модификаций:
- Нанофазы с меньшей поверхностной энергией σ устойчивы при н.у. (например, тетрагональный ZrO₂ < 30 нм).
Notes: На слайде 15 мы связываем воедино две части лекции: фазовые диаграммы состояния и размерные термодинамические эффекты. Показываем студентам принципиальный вывод: фазовая диаграмма состояния не является абсолютной константой материала — в наномасштабе она становится размерно-зависимой диаграммой T - C - r! Рассматриваем явление наноэвтектики: для ультратонких капель сплава Au-Si температура эвтектики снижается с 363 °C до 250-300 °C. Обсуждаем расширение предела растворимости и стабилизацию метастабильных модификаций оксидов и интерметаллидов.

## Slide 16: Технологическое применение: VLS-механизм роста нанопроволок
1. Механизм «Пар–Жидкость–Кристалл» (VLS):
• Открытие Вагнера–Эллиса в нанотехнологиях:
- Жидкая нанокапля эвтектики Au–Si как катализатор направленного роста.
- Прекурсор силан SiH₄ каталитически разлагается на капле: SiH₄ -> Si + 2H₂.
2. Движущая сила и контроль геометрии:
• Пересыщение и кристаллизация кремния:
- Кремний кристаллизуется на границе раздела капля/подложка.
- Растущий кристалл выталкивает каплю вверх; диаметр нити задается каплей Au.
- Базовая технология для новейших транзисторов GAAFET и фотоники.
Notes: Слайд 16 демонстрирует кульминацию прикладного значения темы: прямую связь между термодинамической фазовой диаграммой Au-Si и передовой технологией синтеза полупроводниковых нанонитей (Vapor-Liquid-Solid, VLS-механизм). Подробно разбираем физико-химические стадии: как эвтектическая капля золота собирает кремний из газовой фазы и сбрасывает его на кристаллическую решетку подложки. Обращаем внимание на термодинамическую движущую силу — градиент химического потенциала кремния между газовой фазой, жидким сплавом и твердой фазой подложки. Упоминаем, что именно на базе таких наноструктур создаются транзисторы новейших процессорных узлов (Gate-All-Around FET).

## Slide 17: Заключение: итоги лекции и связь с практикумом
1. Ключевые итоги лекции:
• Термодинамические потенциалы (G, μ) определяют равновесие и вектор процессов (ΔG < 0, равенство μ_i).
• Диаграммы состояния и правило рычага — строгий аналитический аппарат для расчета фаз и структур сплавов.
• В наносостоянии поверхностная энергия σ dA сопоставима с объемной, формируя барьер зародыша ΔG* и радиус r*.
• Эффект Гиббса–Томсона меняет фазовые переходы: размерное падение T_m, наноэвтектика и метод VLS.
2. Связь с лабораторным практикумом и РПД:
• Лабораторная работа №1:
- Плазмонный резонанс в металлических наночастицах (Ag, Au): оптический отклик и размерные эффекты.
• Лабораторная работа №2:
- Термический анализ фазовых превращений (ДСК, кривые охлаждения).
• Лабораторная работа №3:
- Синтез и устойчивость коллоидных наносистем (контроль барьера r*).
• Анонс лекции №3: «Поверхностные явления и размерные квантовые эффекты».
Notes: Слайд 17 подводит черту под лекцией №2. Мы кратко повторяем ключевую логическую цепочку: от макротермодинамики и фазовых диаграмм через правило рычага к наномасштабным эффектам (поверхностная энергия, критический зародыш, уравнение Гиббса-Томсона) и технологиям (VLS-рост). Даем прямую привязку к лабораторным работам №1, №2 и №3, которые студенты будут выполнять в ходе семестра, закрепляя термодинамические концепции на практике. Анонсируем тему следующей лекции («Поверхностные явления, адсорбция и размерные квантовые эффекты в наноструктурах»).